1. **190131R**
2. 收件人:
3. ------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 190131(1#~6#) TiO2 and ZnO on Si  5000个脉冲  650 ℃ 4.5Pa O2, 靶材基片间距 110mm
5. 190131 (1#~6#)TiO2 and ZnO on SiO2  5000个脉冲  650 ℃ 4.5Pa O2, 靶材基片间距 110mm
6. 190130(1#~6#) TiO2 and ZnO on Si   5000个脉冲  650 ℃ 4.5Pa O2, 靶材基片间距 90mm
7. 190130(1#~6#) TiO2 and ZnO on SiO2  5000个脉冲  650 ℃ 4.5Pa O2, 靶材基片间距 90mm
8. --------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 联系 胡凯 18205604438 代瑞娜：15889439512
10. 负责人 张晓军 17766043446
11. 地址：深圳市朗山路28号通产新材料产业园2栋1楼 邮编 518057